AUSSCHREIBUNGSTEXT

# G O S S E N B O R D

............... lfm.	Bordrinnenstein „Gossenbord“ mit den Maßen 48/40 nach DIN EN 18340 liefern. Bordrinnenstein gem.    DIN 18318 als überfahrbare Randeinfassung und Entwässerungsrinne auf 20 cm dickem noch verarbeitbaren Fundamentbeton mit Druckfestigkeit     ≥ 15 N/mm² höhen- und fluchtgerecht versetzen nach Angabe der Bauleitung. Die Abweichung der Ebenheit darf nicht mehr als 5 mm betragen. Entwässerungsrinnen sind auf dem noch verarbeitbaren Fundamentbeton zu versetzen.

Die Fugen sind mit geeigneter Fugenfüllmasse einzuschlämmen. Die Fugen sind mit einer Breite von 8-12 mm herzustellen. Dehnfugen sind min. gemäß DIN 18318 Abschnitt 3.9.2. in Abständen von höchstens 4-6 m vorzusehen, die Fugenbreite muss min. 8 mm und max. 15 mm betragen. Bewegungsfugen gem. DIN 18318 für eine befahrbare Rinne (Bordrinnenstein) mit Fugeneinlage und Fugenschluss (min. 30 mm tief) aus Pflasterfugenmasse herstellen incl. Ausbildung der Fuge im Fundament und der Rückenstütze. Die Fugen zwischen den Steinen müssen seitlich vor dem Asphaltieren mit einem Kellenstrich geschlossen werden. Entwässerungsrinnen sind mit einem Längsgefälle von min. 0,5 % auszuführen. Herstellen einer 15 cm breiten Rückenstütze aus Beton mit Druckfestigkeit ≥ 15 N/mm. Abläufe werden über-messen. Alle Materialien für den fachgerechten Einbau sind in die Position einzurechnen.

Steinqualität gemäß DIN EN 1340 DIT

Frost-/Tausalzwiderstand: gemäß CDF-Test

Steinmaß	:	480 x 400 mm

Bordhöhe	:	60 mm, 30 mm

Bedarf: 		3 Steine pro lfm.

Farbe	:	steingrau

Lieferwerk	:	Basalt- und Betonwerk Eltersberg

GmbH & Co. KG

35418 Buseck / OT Alten-Buseck

Telefon 0 64 08 / 5 07 -0

Telefax 0 64 08 / 5 07 50

www.eltersberg.de

f. d. Stck. ............... EUR					............... EUR