AUSSCHREIBUNGSTEXT

O R I G I N A L - PFLASTER

als Randeinfassung

............... lfm.	BWE Original Betonsteinpflaster im Format ............ scharfkantig / gekollert mit unregelmäßig gebrochenen Kanten, Ecken und Oberflächen liefern sowie senkrecht als Randeinfassung Breite = ............... cm auf ein mindestens 20 cm starkes Betonbett C 12/15 nach Plan versetzen und mit Rückenstütze befestigen.

Die Oberkante der Randeinfassung soll bündig mit dem fertigen Pflasterbelag abschließen / soll den Pflasterbelag um ...... cm überragen.

Steinqualität gemäß DIN EN 1338 ID

Frost-/Tausalzwiderstand: gemäß CDF-Test

Steinmaße	:	228 x 178 x 80 mm

178 x 151 x 80 mm

151 x 118 x 80 mm

Farbe	:	steingrau, erdbraun, anthrazit, rustikal, bernstein, naturblond

- farbige Steine durchgefärbt -

Lieferwerk	:	Basalt- und Betonwerk Eltersberg

GmbH & Co. KG

35418 Buseck / OT Alten-Buseck

Telefon 0 64 08 / 5 07 -0

Telefax 0 64 08 / 5 07 50

www.eltersberg.de

f. d. lfm. ............... EUR			                             ............... EUR